## Slide 1: Приемники (p-i-n фотодиоды)

## Slide 2: Приемники
Приёмные оптические модули (ПРОМ) являются важными элементами волоконно-оптических систем. Их функция преобразование оптического сигнала, принятого из волокна, в электрический, который обрабатывается далее электронными устройствами.

## Slide 3: Приемники
Основными элементами ПРОМ являются фотоприёмник, преобразующий полученный оптический сигнал в электрический, и каскад электрических усилителей, усиливающих сигнал и преобразующих его в форму, пригодную для обработки.

## Slide 4
Фотодетектор, как и источник оптического излучения, должен отвечать определенным требованиям, а именно: обладать высокой чувствительностью и быстродействием, вносить минимальные шумы в приемную систему, отличаться стабильностью рабочих характеристик, иметь небольшие размеры, быть высоконадежным и недорогим.
Полнее всего этим требованиям удовлетворяют полупроводниковые фотодетекторы.

## Slide 5: P-i-n фотодиоды
Отличительной особенностью p-i-n - фотодиода является наличие i-слоя (слой с собственной проводимостью) между слоями p+- и n+-типа. На рисунке показаны основные стуктуры p-i-n фотодиодов.

## Slide 6: Структуры p-i-n фотодиодов а, б. Обобщенная структура в.

## Slide 7: Распределение напряженности электрического поля

## Slide 8: Толщина на ОПЗ

## Slide 9
При относительно больших напряжениях смещения Uд2 происходит обеднение всего i-слоя. Параметры структуры диода выбираются таким образом, чтобы в заданном спектральном диапазоне получить высокие значения квантовой эффективности и чувствительности.

## Slide 10
Большая часть излучения должна поглощаться в ОПЗ. Если излучение проникает за пределы ОПЗ на большую глубину, часть носителей, генерированных светом, рекомбинируют в коллекторе, что сопровождается падением коэффициента собирания. В том случае, если толщина i-слоя li=lо.п.з и поглощение происходит в i-слое можно записать:
ɳ=ɳв ɣс(1-е-x/i)

## Slide 11
На быстродействие диода влияют процессы в базе, i-слое, коллекторе, а также параметры электрической эквивалентной схемы. Оценим действие каждого фактора в отдельности.
Носители, генерированные светов в базе, диффундируют в сторону перехода, где они разделяются электрическим полем.

## Slide 12
С ростом расстояния происходит не только увеличение среднего по ансамблю носителей времени задержки, но и дисперсии этого времени. Поскольку дисперсия и среднее время пролета в базе связаны друг с другом, можно говорить о влиянии среднего времени диффузии на частотные свойства. Определим время диффузии в базе:
τ = l2б /(2Dн)

## Slide 13: Относительные импульсные, переходные и амплитудо-частотные характеристики базовой области а)i-области б) и коллектора в)

## Slide 14
На частотные свойства влияет так же поглощение света в коллекторе. Носителе, генерированные светом, начинают диффундировать к ОПЗ, где и разделяются электрическим полем. И время диффузии в коллекторе:
τк= l2к /(2Dн)
Это выражение справедливо в случае тонкого коллектора. Если толщина коллектора превышает диффузионную длину, то τк можно считать равным времени жизни неосновных носителей τн

## Slide 15: Влияние направления засветки

## Slide 16
В случае обратной засветки быстродействие может оказаться хуже , так как коллектор обычно имеет относительно большую толщину. При освещении сбоку пропадает влияние на частотные свойства процессов в базе и коллекторе, а так же влияние показателя поглощения, если решается одномерная задача поглощения в i-слое.

## Slide 17
Если воздействие света происходит со стороны n-области, то выражение для частотной характеристики приемника излучения запишется в виде:

## Slide 18: Влияние электрической эквивалентной схемы

## Slide 19
Для характеристики эквивалентной схемы вводят следующие частоты:

## Slide 20
Сопротивление Rп с электрической проводимостью базы и коллектора. Эти области значительно легированы примесями и имеют высокую удельную проводимость. Однако из-за малой приемной площадки сопротивления Rп
увеличивается. Для крмениевых диодов оно может составлять сотни Ом. Барьерная емкость определяется по формуле:

## Slide 21
Стремление улучшить частотные свойства за счет уменьшения времени пролета носителей заставляет применять материалы с большей х и сокращать толщину i-слоя. При этом происходит увеличение барьерной емкости. Таким образом, при выборе толщины активного i-слоя приходится учитывать два фактора, противоположным образом влияющие на быстродействие прибора.

## Slide 22
Толщина ОПЗ и величина емкости зависят от приложенного к диоду напряжения смещения. На рис. Вольт-фарадная характеристика кремниевого фотодиода SP109.

## Slide 23: ВАХ фотодиода
Семейство ВАХ фотодиода напоминает семейство ВАХ биполярного транзистора с общей базой, где вместо тока эмиттера параметром является входная оптическая мощность.

## Slide 24: ВАХ фотодиода

## Slide 25: Темновой ток
Важным параметром фотодиода является темновой ток Iт . Он связан с появлением носителей в ОПЗ в отсутствии действия света, а также с существованием поверхностного тока утечки. Ток утечки уменьшают с помощью пассивации поверхности структуры. Носители возникают в ОПЗ вследствие тепловой генерации и диффузии из других областей. Плотность этой составляющей пропорциональна еxp[-ϕз.зq/(KTp)]. Темновой тока тем сильнее зависит от температуры, чем больше ширина запрещенной зоны материала.

## Slide 26: Зависимость темнового тока от температуры кремниевого диода SP107

## Slide 27
Фотодиоды-детекторы, обладающие практически линейной характеристикой детектирования. Пропорциональность фототока и оптической мощности сохраняется при изменении тока более чем в 60 раз.
Большое влияние на нелинейность оказывают контакты. Нелинейность зависит от особенностей структуры конкретного диода, способов его засветки.

## Slide 28: Материалы
На основе германия делают приемники для диапазонов 0.6-1.6 мкм, однако квантовая эффективность в области малых длин волн оказывается низкой. Из-за большого коэффициента поглощения, свет поглощается вблизи поверхности, увеличиваются потери на поверхностную рекомбинацию.

## Slide 29
В диапазоне длин волн 0.82-0.85мкм кремний обладает существенными преимуществами. Значительный выигрыш в достигаемых квантовой эффективности и темновом токе. Коэффициент ионизации у кремния отличается между собой в большей степени чем у германия.

## Slide 30
Возможно изготовление арсенида галия, в котором поглощение света больше чем у кремния. Но стоимость изготовления больше, а квантовая эффективность ниже. Не может использоваться для изготовления монолитных ИС, содержащих p-i-n-фотодиоды.

## Slide 31: P-i-n фотодиод